连杆钻孔夹具 零件明细表 / 材料清单

| 序号 | 零件名称 | 材料 | 热处理/硬度 | 规格尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | 45钢 | 调质 HB220-250 | 200×200×30mm | 上下面磨削 Ra1.6μm |
| 2 | 大V形定位块 | 45钢 | V面淬火 HRC48-52 | 20×85×30mm（90°V槽） | V面磨削 Ra0.8μm |
| 3 | 小V形定位块 | 45钢 | V面淬火 HRC48-52 | 22×56×20mm（90°V槽） | V面磨削 Ra0.8μm |
| 4 | 压板 | 40Cr | 调质 HB260-300 | 182×77×15mm | D=25通孔×4, D=4螺孔×16 |
| 5 | T形螺栓 | 45钢 | 调质 HB220-250 | M20×86mm（T头23×20×10） | 等效8.8级强度 |
| 6 | 可换钻套（钻孔） | T10A | 淬火 HRC60-64 | Φ42g6×50mm，内孔Φ25 | 内外圆磨 Ra0.4μm |
| 7 | 可换钻套（铰孔） | T10A | 淬火 HRC60-64 | Φ42g6×50mm，内孔Φ21 | 内外圆磨 Ra0.4μm |
| 8 | 钻模板 | 45钢 | 调质 HB220-250 | 88×75×15mm | Φ42H7套孔×2，中心距88mm |
| 9 | 夹紧块 | 45钢 | 调质 HB220-250 | 30×75×20mm | R22.5弧形槽 |
| 10 | 定位键 | 45钢 | 调质 HB220-250 | 18×12×30mm | 配底板T形槽 |
| 11 | 内六角螺钉 M4×16 | 8.8级 | — | M4×16mm | V形块+钻模板固定（共12件） |
| 12 | 内六角螺钉 M8×25 | 8.8级 | — | M8×25mm | 钻模板与底板固定（共4件） |
| 13 | 圆柱定位销 | 45钢 | 淬火 HRC48-52 | Φ4×12mm | V形块与底板定位 |

注：

1. 压板材料选用40Cr调质钢，许用应力[σ]≈262MPa，满足弯曲强度校核要求。

2. 钻套材料T10A为优质碳素工具钢，淬火后硬度HRC60-64，耐磨性优于45钢，适合频繁换套工况。

3. V形块V面淬硬至HRC48-52，兼顾耐磨性与韧性，防止崩裂。

4. 标准件（螺钉、定位销）选用8.8级及以上强度等级，配合螺纹胶防松。

5. 所有45钢零件调质处理HB220-250，保证综合力学性能。